Traducere din limba engleza

M + W PONTIFORM AUTOMIX 2 /MIXARE DIRECTA

Descriere: Compozit bis-acrilic pentru coroane și punti temporare.

M + W Pontiform automix 2 / amestec direct este un material multi-funcțional de metacrilat pe bază de metil, bicomponent, pentru aplicare directă

Sistemul de amestecare automată asigură o calitate uniformă a materialului, prelucrare și amestecare fără bule și economisește o cantitate considerabilă de timp.

M + W Pontiform automix 2 / pentru restaurări temporare mixte, se formeaza în gura pacientului se potriveste cu forma dinților originali și corespunde  în mare parte materialelor compozite convenționale în ceea ce priveste proprietățile lor mecanice și cosmetice.

Reparațiile pot fi efectuate rapid și simplu, atât  extraoral, utilizând M + W Pontiform automix 2 / amestec direct, cât și în gura pacientului, folosind un compozit fotopolimerizabil.

Indicaţii

M + W Pontiform automix 2 / amestec direct este utilizat pentru fabricarea coroanelor și puntilor temporare.

Utilizarea seringii duble

Seringa dublă distribuie și amestecă automat materialul, ceea ce economisește timp atunci când se aplică materialul direct în restaurare.

Scoateți sigiliul de transport înainte de a utiliza o nouă seringă dublă și apoi atașați vârful de amestecare.

În urma aplicării, vârful de amestec acționează etans și poate fi lăsat pe seringa dublă până la următoarea utilizare.

Vârful de amestec trebuie înlocuit cu un vârf nou doar atunci când seringa dublă este folosită din nou.

Când se utilizează pentru prima dată, aruncați materialul inițial extrudat din vârful de amestecare (aproximativ mărimea unui bob de mazăre).

Există un amestec optim după extrudarea inițială

Manevrarea cartușelor

Materialul este distribuit și amestecat automat prin extrudare printr-un vârf de amestecare.

Îndepărtați sigiliul de transport înainte de a utiliza un cartuș nou.

Apoi atașați vârful de amestecare și, dacă este necesar, un vârf de conturare.

În urma utilizării, vârful de amestec este folosit ca etanșare și trebuie lăsat pe cartuș până la următoarea aplicare.

Vârful de amestec trebuie înlocuit numai cu unul nou doar atunci când cartușul trebuie utilizat din nou.

Când se utilizează pentru prima dată, aruncați materialul inițial extrudat din vârful de amestecare (aproximativ mărimea unui bob mazăre). Există un amestec optim după extrudarea inițială.

APLICARE:

- Pregatirea amprentei

Luati o amprenta folosind alginat (de ex. M + W Algicit) sau silicon (ex. M + W Sioplast A) înainte de pregătirea unei coroane, a unei punți sau a unei extracții . Păstrați amprentele de alginat până utilizati M + W Pontiform automix 2 / amestec direct cu un continut de  umiditate de 100%.

Formele termoformate pot fi de asemenea utilizate pentru modelare.

Tăiați lamele interdentare de la amprenta astfel încât să existe suficient material pentru procesul de fabricație, asigurând astfel o mai bună stabilitate a restaurării temporare.

Dacă grosimea peretele restaurării temporare este prea subțire,se ajusteaza amprenta.

Dacă există lacune în regiunea molară, tăiați o canelură între dinții adiacenți, astfel încât să creați o conexiune sub formă de țesătură între dinții pregătiți.

- Etapele de lucru:

0 min - Injectarea materialului in cavitate

0-45s - Aplicarea amprentei în gură.

2-3 min – Indepartarea amprentei din gura pacientului.

6 min - Se îndepărtează stratul de inhibare oxigen cu un solvent

6-7 min - Pregătirea, conturarea și lustruirea.

Important:

M + W Pontiform automix 2 / amestec direct începe să curgă din vârful de amestecare numai după ce a trecut o anumită perioadă de timp.

Aplicarea unei presiuni mai mari nu va determina produsul să curgă mai repede.

Amestecul se va opri imediat ce presiunea este îndepărtată.

Nu încercați să îndepărtați cu forța materialul care a fost deja introdus în vârful de amestecare

Acest lucru poate cauza defecte și lipsa de etanșare a cartușului, a seringii sau a canulei.

Aproximativ 2 - 3 minute de la începerea procesului, amestecul M + W Pontiform automix 2 / direct are o consistență de elasticitate tare și amprenta poate fi ușor indepartata din gura pacientului.

Monitorizati procesul de amprentare, deoarece indepartarea materialului in exces din gura pacientului este posibila doar in timpul fazei elastice. Temperatura crescuta din gura pacientului accelereaza procesul de intarire a materialului M + W Pontiform automix 2 / amestec direct . Prin urmare, nu este posibilă verificarea setării materialului rezidual pe blocul de amestecare.

După restaurarea completă a rășinii temporare (6 - 7 minute), aceasta poate fi modelata folosind instrumente rotative.

Oxigenul atmosferic previne fixarea M + W Pontiform automix 2 / amestec direct -restaurări temporare- complet la suprafață. Acest strat gras poate fi ușor îndepărtat folosind alcool sau alt solvent organic.

- Fixarea lucrarii temporare

M + W Pontiform automix 2 pentru reparatii temporare poate fi utilizat cu cimenturi conventionale de fixare temporara.Cimenturile care contin Eugenol pot impiedica fixarea oricăror compozite de fixare utilizate într-o etapă ulterioară.

- Repararea/restaurarea unei lucrari temporare

M + W Pontiform automix 2  pentru restaurări temporare se caracterizează printr-un nivel ridicat de stabilitate mecanică.

Cu toate acestea, în cazul întreruperii temporare a restaurării, se recomandă următoarele acțiuni:

- În cazul în care restaurarea temporară se va rupe la scurt timp după fabricație, se va administra in punctele de rupere amestec proaspat de M + W Pontiform automix 2 / mix direct.

- În cazul în care este vorba despre o restaurare temporara mai veche, utilizati amestec proaspat de M+W Pontiform Automix 2 pe suprafata punctelor fisurate.Restaurarea temporară reparata poate fi plasată în apă caldă (50 ° C timp de câteva minute pentru a accelera polimerizarea completă.

Avertizare:

Pacienții care au dinți sensibili pot prezenta o sensibilitate crescută atunci când se utilizează M + W Ponttiform automl\ix 2 / mix direct.

Dacă apar reacții, întrerupeți utilizarea.

Instructiuni de depozitare:

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C

Nu utilizați după data de expirare.

Este important ca amestecul M + W Pontiform automix 2 / direct să fie utilizat la temperatura camerei. Materialui rece este mai vâscos și se întărește mai lent.

Proprietati:

Rezistență la compresiune: 200 MPA

Rezistența la încovoiere: 60 MPA

Diam. rezistența la tracțiune: 31 MPA

Duritate Barcol: 20

Absorbție de apă: 25 pg / m3

Temperatura maximă de reglare: 38 ° C

Compozitie:

Materiale de umplutură din sticlă într-o matrice de metacrilați multifuncționali; stabilizatori de catalizator, aditivi.

Nu contine metacrilat de metil și peroxizi.

Conținut de umplutură: 47% din greutate = 26% în volum. Lățimea de variație a particulelor de umplutură anorganică este între 0,02 și 2,5 pm)

REF: 000216

Continutul cutiei/ambalajului Pontiform automix 2:

1 cartuș dublu (4: 1) cu material de 50 ml ; Culoare: universală A2 , 15 vârfuri de amestecare